ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ ПЕНАМИ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ Эластоспрей

Содержание									Страница

Справочная информация									3

Охрана климата и энергосбережение								4

Обзор основных способов применения  							5

Основные преимущества									6

Технические данные										7

Внешние стены:

Внутренняя изоляция								8

Внешняя изоляция под декоративной штукатуркой				9

Внешняя изоляция между кирпичными кладками			          10

Внешняя изоляция между кладкой и облицовкой			          11

Внутренняя изоляция деревянной каркасной конструкции стен		          12

Скатные крыши:

Внутренняя изоляция между балками					          13

Внешняя изоляция крыши над балками				                       14

Изоляция наклонных крыш с монолитным основанием		                       15

Плоские крыши:

Изоляция плоских крыш с монолитным основанием		                       16

Изоляция промышленных плоских крыш из профнастила		          17

Полы:

Теплоизоляция чердачного этажа					                      18

Изоляция отапливаемых полов					                      19

Потолки:

Изоляция потолков подвального помещения				          20

Сельскохозяйственные здания:

Внутренняя изоляция сельскохозяйственных зданий                                          21

Контакты                                                                                                                                       22

Ведущие позиции в отрасли

| BASF Polyurethanes GmbH является одной из ведущих компаний в области полиуретанов (ПУ). Это дочернее предприятие концерна BASF имеет более чем 40 лет опыта в области полиуретанов и ее штаб-квартира в Лемфёрде, Германия, является международным технологическим центром для полиуретанового бизнеса BASF. Этот технологический лидер на динамичном рынке ПУ, имеет практически весь спектр полиуретановых изделий в своем портфеле. Эластоспрей – пенополиуретановая система, одобренная главным строительным учреждением Берлина, «Немецким институтом Строительной техники (DIBt)». |  | Тесное сотрудничество с клиентами В Европейском экономическом сообществе BASF Polyurethanes GmbH управляет бизнесом полиуретанов компании BASF через ряд системных домов, которые в локальном масштабе могут предложить быстрые индивидуальные решения в сфере технической поддержки, продаж и маркетинга. Ведущая позиция BASF на рынке производителей полиуретановых базовых продуктов укрепляется за счет крупных заводов во всех регионах мира. |
| --- | --- | --- |
| ООО «Эластокам» На территории России реализацией и производством продуктов Elastogran GmbH занимается ООО «Эластокам» - совместное предприятие ОАО «Нижнекамскнефтехим» и Elastogran GmbH. Оно располагается на территории завода СПС ОАО «НКНХ» и включает в себя производство полиольного компонента А, товарно-сырьевой склад, экспериментальное отделение для испытания пенополиуретановых (ППУ) систем и аналитическую лабораторию. Второй товарный склад расположен в Санкт-Петербурге. В Москве и Санкт-Петербурге предприятие имеет торговые подразделения. ООО «Эластокам» производит на территории России полиольный компонент (компонент А) по рецептурам фирмы Elastogran GmbH. Изоцианатный компонент (компонент Б) поступает из европейских заводов BASF. Огромное преимущество дает совместному предприятию «Эластокам» доступ к исследовательским, техническим достижениям и инновациям ведущего мирового производителя полиуретановых систем Elastogran GmbH. Кроме того, расположение производства ООО «Эластокам» на территории завода «Нижнекамскнефтехим» позволяет обращаться к сырьевым и кадровым ресурсам огромного химического предприятия. |
| Охрана климата и энергосбережение Изменение климата является одной из главных проблем промышленности нашего времени. Бизнес, наука, политика, и промышленность в настоящее время призваны замедлить любое дальнейшее увеличение выбросов газов, вызывающих парниковый эффект, и использовать имеющиеся ресурсы более эффективно. Для всех очевидно, что сегодня существует предел ископаемых источников топлива. Природный газ в последнее время служит объектом спекуляций. В связи со сложившейся ситуацией, были выдвинуты различные концепции и стратегии охраны окружающей среды и климата в будущем. Ключевым подходом является улучшение теплоизоляции зданий. Интересом для собственников в данном контексте является энергосбережение, что влечет за собой снижение издержек. Необходимые для этого технологии и материалы доступны уже некоторое время и могут быть экономически рентабельными. Во многих случаях, инвестиции в теплоизоляционные меры окупаются менее чем за десять лет, во многих странах выдаются гранты и привлекательные кредиты на развитие этого направления. |  | Утепление зданий При возведении новых и ремонте старых зданий сегодня (и в будущей перспективе) значительное внимание придается энергосберегающим и экозащитным технологиям. Основной упор здесь делается на теплоизоляцию и герметизацию зданий и крыш. С точки зрения структуры, крыша является наиболее подверженной воздействиям природных факторов частью здания. Она должна выдерживать жару и холод, влажные и сухие условия, бури и снег, и даже десятилетия спустя все еще быть водонепроницаемой и обеспечивать надежную теплоизоляцию. Эластоспрей представляет собой современную, экологическую и энергосберегающую пенополиуретановую систему. Энергетическая сертификация зданий Киотский протокол оказывает давление на промышленные страны для сокращения выбросов парниковых газов. Согласно директиве ЕС, энергетическая сертификация направлена на создание стимулов для проведения возобновляющих мероприятий. Это дает информацию об энергетическом рейтинге зданий и предназначено для потенциальных покупателей или арендаторов. |

| Эластоспрей ® Эластоспрей ® – закрытопористый жесткий пенополиуретан. Он производится путем экзотермической реакции между полиольным компонентом и изоционатом. На конечном этапе реакции, пена начинает схватываться и отвердевать. Нанесенный специальным пистолетом в несколько слоев Эластоспрей обеспечивает бесшовную термоизоляцию. Сфера применения данного материала охватывает практически все способы обустройства плоских и скатных крыш, потолков, стен и полов. |  |
| --- | --- |

Универсальная изоляция с Эластоспрей

Система Эластоспрей наносится непосредственно на основание для изоляции путем заливки или напыления. Полученный при этом материал непрерывно и равномерно распределяется по поверхности, не имеет швов и зазоров, что в свою очередь исключает появления мостиков холода. Напыляемый полиуретан является идеальным решением для самых разнообразных поверхностей и форм, потому что материал адаптируется к любым профилям без образования зазоров.

Эластоспрей может быть применен при изоляции широчайшего спектра объектов: диапазон от термо- и гидроизоляции наклонных и плоских кровель в новых зданиях до ремонта крыши в старых зданиях и объектах коммерческой недвижимости. Область применения не ограничивается только  наружной изоляцией кровли. Свойства Эластоспрей способствуют также его использованию для обустройства внутренней поверхности крыши. Также данный материал может быть применен для внутренней, внешней и межстеновой термоизоляции внешних стен, полов и потолков подвального этажа.

Метод применения системы является одинаковым, как для  внутренней, так и для внешней изоляции. Сравнение с традиционными методами изоляции крыш и стен, ясно показывает, что  Эластоспрей является более эффективным с точки зрения затрат на производство и с той же толщиной изоляционного слоя, имеет гораздо меньшую теплопроводность по сравнению с другими изоляционными материалами. Закрытопористая структура ячеек пенополиуретана обеспечивает низкое водопоглащение Эластоспрей и в то же время защиту материала от атмосферных и температурных воздействий. УФ-защитные мембраны применяются в качестве внешнего покрытия для плоских и скатных крыш.

| Основные преимущества |
| --- |
| Изоляция без швов и зазоров | При нанесении материала Эластоспрей образуется непрерывный изоляционный слой без швов и зазоров, что сокращает утечку энергии через мостики холода. |
| Максимальные изолирующие свойства при минимальной толщине изоляции | Эластоспрей имеет максимально низкую теплопроводность, которая недостигаема с использованием других изоляционных материалов. Освобождается дополнительное пространство за счет более тонкого изоляционного слоя. |
| Изоляция в труднодоступных местах | Изоляция жидким материалом подразумевает, что любые критические, труднодоступные участки могут быть изолированы без проблем - не требуется трудоемкая подрезка и подгонка. |
| Отличная адгезия к основе | Система Эластоспрей подгоняется к изолируемому материалу как “вторая кожа” и при этом применима практически к любым поверхностям, таким как волнистая цементная основа, профилированный металл или деревянная доска. |
| Продлевает срок эксплуатации здания | Эластоспрей - жесткий, прочный, закрытопористый пенополиуретан очевидно улучшает конструкцию и продлевает срок эксплуатации здания. |
| Быстрые сроки установки | При благоприятных условиях опытная команда может изолировать более 1000 м2 кровли за один день. |
| Безопасная, профессиональная изоляция | Квалифицированный персонал из сертифицированных, занимающихся изоляцией компаний, гарантирует безопасное, точное применение материала. |
| Повышает домашний комфорт | Обитатели домов, изолированных системой Эластоспрей, отмечают улучшение внутреннего микроклимата в помещении. |
| Малый вес материала | Легкий Эластоспрей оказывает незначительное воздействие на основу, делая конструкцию безопасней, например, при давлении снега на плоскую кровлю. |
| Гарантия качества | Elastogran сертифицирован BS ISO 9001, ISO/TS 16949:2002 и BS EN ISO 14001. Каждая партия материала проверяется и тестируется перед отправкой. В различных странах имеются соответствующие сертификаты на Эластоспрей. |
| Простота в транспортировке и хранении | Эластоспрей вспенивается при смешивании жидких компонентов системы на месте строительных работ, таким образом, заметно упрощается транспортировка и хранение данного материала. |
| Экономичная изоляция | Эластоспрей |

| Общая техническая информация Отличные технические физические свойства Эластоспрей делают его применение очень разносторонним. Эластоспрей обладает очень низкой теплопроводностью () 0,028 , благодаря чему изоляционный слой может быть очень тонким. Эластоспрей – морозо- и жаростойкий, от -50 ° C до +100 ° C. |  |
| --- | --- |
| Эластоспрей устойчив к воздействию тяжелых кислот и щелочей, морской воды, отработанных промышленных газов и алифатических углеводородов (минеральные масла, бензин, дизельное топливо и т.д.). Дополнительная техническая информация, разрешительная документация, листы данных и спецификации доступны по запросу в Elastogran. |

Физико-технические показатели

| Параметр Применение | Пена с низкой плотностью стены/потолок | Пена с высокой плотностью полы/патио/крыша, предназначенная для ходьбы | Единица измерения | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность | 33-45 | 45-60 |  | EN 1602 |
| Долгосрочное водопоглащение | < 2 | < 2 | % | EN 12087 |
| Закрытопористая структура ячеек | > 90 | > 90 | % | ISO 4590 |
| Класс горючести | E | E |  | EN 13501-1 |
| Теплопроводность () | 0,028 | 0,028 |  | EN 12667 |
| Водонепроницаемость(при 0,6 Бар) | водонепроницаемый | водонепроницаемый |  | EN 1928 |
| Стойкость к сжатию (10% сжатие) | 0,15 - 0,20 | 0,20 - 0,40 |  | EN 826 |

| Внешние стены Внутренняя изоляция с Эластоспрей Изоляция изнутри наружных стен является оптимальным решением, если вариант внешней изоляции не приемлем. Термоизоляция старых зданий может быть повышена более чем на 60% с помощью внутренней изоляции. Ведение работ также сравнительно экономично, поскольку не требуются строительные леса, и нанесение может быть осуществлено последовательно в каждом помещении. Так как температура внутренней поверхности стен увеличивается приблизительно на 2-4 градуса, это оказывает положительное влияние на микроклимат в помещениях. |  |
| --- | --- |

| Эластоспрей изоляционный материал легко наносится на внутреннюю поверхность наружной стены методом напыления. После короткого времени затвердения пенополиуретана изоляционный слой со стороны помещения может быть покрыт штукатуркой, деревянными панелями, кирпичной кладкой или гипсокартоном. Ввиду отличных термоизоляционных свойств даже тонкого слоя материала Эластоспрей, теряется сравнительно маленькое количество жилых площадей при его использовании. Вариативный внутренний дизайн стен Быстрый обогрев комнат Практически нет необходимости в пароизоляции Сравнительно небольшая потеря пространства |  |
| --- | --- |

| Структура стены | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием Эластоспрей |
| --- | --- |
|  | Без изоляции | 40 мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 140 мм |
| Внутренняя стена из штукатурных плит | 1,41 | 0,47 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | 0,20 | 0,18 |
| Внутренняя кладка 60 мм | 1,26 | 0,45 | 0,34 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,17 |

| Внешние стены Внешняя изоляция под декоративной штукатуркой Внешние стены, как правило, - поверхность здания, имеющая наибольшую площадь, через которую тепло может выходить практически беспрепятственно. От 100 до 150 киловатт-часов тепловой энергии теряется через один квадратный метр обычной неизолированной стены в год, что соответствует примерно 10 - 15 литрам отопительного масла или 10 - 15 кубическим метрам газа. Эти цифры могут сократиться на 90% с использованием Эластоспрей для наружной тепловой изоляции. |  |
| --- | --- |
| Напыляемая система с высокой теплоизоляцией Эластоспрей применяется непосредственно на очищенные от пыли стены без применения грунтовки. Специальный грунтовочный слой применяется непосредственно на затвердевший слой пены для улучшения адгезии с финальной декоративной штукатуркой. Крепление штыревой крепью или использование штукатурной сетки как при традиционной изоляции не требуется. Экономия времени и средств при нанесении Укрепление конструкции стен Изоляционный слой без мостиков холода Индивидуальный дизайн с декоративной штукатуркой |  |

| Структура стены | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием Эластоспрей |
| --- | --- |
|  | Без изоляции | 40 мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 140 мм |
| Перфорированный кирпич 240 мм, удельная теплопроводность 0,50 Вт/(мК) | 1,54 | 0,48 | 0,36 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,18 |

| Внешние стены Изоляция наружной стены с двойной кладкой с помощью Эластоспрей Множество зданий построены с использованием двойной кладки по эстетическим или структурным соображениям, или для защиты от экстремальных погодных условий. Пенополиуретан наносится на внутреннюю кладку слоями методом напыления, после этого стенка обкладывается наружной кладкой. |  |
| --- | --- |
| Основание должно быть сухим и без пыли для хорошей адгезии изоляционного материала. Наружная стена, сделанная из, например, кирпичной кладки, карьерного камня или ощикатуренной каменной кладки, формирует внешнюю оболочку, и в то же самое время служит защитным слоем. Обычно при напыляемом способе термоизоляции меж кладками оставляется воздушная прослойка 3 - 4 см между изоляцией и внешней стеной, которая сушит любую проникшую влажность или дождевую воду. |
| Для термоизоляции уже готовой двойной кладки может быть также использована заливная система Эластоспрей, которая может быть введена через маленькие отверстия, просверленные в наружной кладке. В таком случае материал полностью заполняет промежуток между простенками. Данная система может использоваться, чтобы преодолеть любые структурные проблемы в кладке и обеспечить лучшую межстеновую изоляцию. Безопасная защита каркаса здания Индивидуальный дизайн фасада Защита от погодных условий и гниения Защита от влажности |  |

| Структура стены | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием ElastoporH |
| --- | --- |
|  | Без изоляции | 40 мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 140 мм |
| Перфорированный кирпич 240 мм, удельная теплопроводность 0,50 Вт/(мК). Воздушная подушка и наружная облицовка | 1,28 | 0,45 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,20 | 0,17 |

| Внешние стены Изоляция наружной стены между кладкой и облицовкой с Эластоспрей Внешняя термоизоляция за навесным фасадом с вентилируемой облицовкой может быть использована, как при возведении новых зданий, так и при ремонте существующих. Покрытие защищает внешние компоненты системы от воздействия природных факторов, а декоративный фасад дает множество вариантов дизайна здания. |  |
| --- | --- |
| Для установки навесного фасада сначала прикрепляются на внешнюю стену металлические держатели. Затем Эластоспрей напыляется на стену. В зависимости от типа облицовки, системы вертикальных деревянных реек или металлических профилей для наружной облицовки устанавливаются на навесной фасад. После быстрого отвердения пены монтируется наружная облицовка. Нужно оставить 2 – 4 см воздушного пространства между пенополиуретаном и облицовкой для вентиляции и высушивания влаги, которая туда может попасть. Хорошая защита наружной стены от погодных факторов Различные вариации дизайна облицовки Повышенный комфорт в доме Нет проблем с влагой |  |

| Структура стены | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием Эластоспрей |
| --- | --- |
|  | Без изоляции | 40 мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 140 мм |
| Перфорированный кирпич 240 мм, удельная теплопроводность 0,50 Вт/(мК). Воздушная подушка и навесная облицовка | 1,51 | 0,48 | 0,36 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,18 |

| Внешние стены Внутренняя изоляция деревянной каркасной конструкции стен с Эластоспрей Деревянная каркасная конструкция стен является типичной в Великобритании, США и Канаде. Как и предполагает название, этот метод строительства опирается на деревянные каркасы в качестве основного средства структурной поддержки. Наружная облицовка, как правило, камень, кирпич, или древесина – с учетом местных предпочтений или потребностей планирования. |  |
| --- | --- |
| Эластоспрей применяется между деревянной каркасной конструкцией для теплоизоляции. Низкая теплопроводность материала имеет явные преимущества, поскольку, несмотря на маленькую толщину стенок, достигаются сравнительно высокие изоляционные показатели. Застывшая пена скрепляет и дает дополнительную поддержку для всего деревянного каркаса. Применение пенополиуретана "по месту" также гарантирует воздушную герметичность структуры, что не могут обеспечить традиционные методы изоляции. При использовании данного метода изоляции должна быть воздушная прослойка между наружной стеной и изолируемой каркасной конструкцией. Конструкция стены, сохраняющая пространство Быстрая сборка и изоляция Индивидуальный дизайн фасада Гарантированный воздушный барьер |  |

| Структура стены | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием Эластоспрей |
| --- | --- |
|  | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | 120 мм | 140 мм |
| Штукатурное покрытие. Деревянные стойки 60/100 или более и деревянная опалубка. Воздушная подушка и наружная облицовка | 0,43 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,26 | 0,23 |

| Скатные крыши Внутренняя изоляция между балками с Эластоспрей Во времена роста затрат на энергию и нехватки жилой площади, преобразование чердачных помещений становится особенно популярным. Эластоспрей может применяться изнутри чердака без необходимости раскрывать крышу, при этом при небольших затратах появляются дополнительные жилые комнаты. |  |
| --- | --- |
| Так как толщина балки существующих домов, как правило, лишь от 10 до 14 см, толщины изоляции традиционными материалами между балками зачастую недостаточно для удовлетворения современных требований теплоизоляции. Крайне низкая теплопроводность и высокие изоляционные свойства при использовании маленького слоя Эластоспрей, означают отсутствие необходимости углублять баки, что дорого и времязатратно. Используя проверенный Elastogran метод напыления, Эластоспрей просто распыляется между деревянными балками без необходимости кропотливой подрезки и подгонки материала. При этом получается прочный, герметичный слой пены, с отличным теплоизоляционным эффектом и без утраты энергии, что возникает при использовании традиционных изоляционных материалов. Предотвращает утечку теплого воздуха Бесшовная изоляция предотвращает появление мостиков холода Нет необходимости в трудоемком процессе подрезания и подгонке изоляционного материала |  |

| Структура кровли | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием Эластоспрей |
| --- | --- |
|  | 40 мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 140 мм | 160 мм | 180 мм |
| Балки 8/16. Деревянное покрытие. Наружное кровельное покрытие 19 мм | 0,61 | 0,46 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |

| Скатные крыши Внешняя изоляция крыши над балками с Эластоспрей «За-стропильная» изоляция это термоизоляция над балками кровли. Изоляционный материал наносится на кровельную доску, уложенную на балки, и только после этого накрывается крыша, балки и кровельная доска при этом остается видимой изнутри здания. "За-стропильная" изоляция является преимуществом, если есть необходимость в сохранении энергии и пришло время перекрывать крышу. |  |
| --- | --- |
| Идеально подходит для мансардных помещений. Изоляционный материал Эластоспрей напыляется непосредственно на над-балочную кровельную доску. Поскольку наружный изоляционный слой подвержен воздействию сильных перепадов температур, размерная и объемная стабильность Эластоспрей помогает предотвратить появление любых трещин или деформаций. Бесшовная термоизоляция Изоляция без мостиков холода Отсутствие искажения при нанесении Высокий уровень функциональности изоляции из-за огромной вариативности толщины изоляционного материала |  |

| Структура кровли | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием Эластоспрей |
| --- | --- |
|  | 40 мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 140 мм | 160 мм | 200 мм |
| Балки 8/16. Наружное кровельное покрытие 21 мм | 0,58 | 0,41 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,13 |

| Скатные крыши Изоляция наклонной крыши с монолитным основанием с помощью Эластоспрей Твердые кровли в основном состоят из наклонных внешних стен со всеми связанными структурными свойствами. Такие крыши быстро монтируются с использованием готовых частей, предоставленных изготовителем, при этом возможно собрать крышу практически любой формы. |  |
| --- | --- |
| Так как твердые кровли, как правило, состоят из бетона, они в первую очередь имеют противопожарные и шумоизолирующие преимущества. Они обеспечивают эффективный экран от уличного и авиационного шума, а также отличную противопожарную защиту. Другие аспекты в пользу применения данного вида кровель – высокий уровень безопасности в случае штормов и хорошая термоизоляция летом. Обеспечиваются приятные условия жизни в результате внешней теплоизоляции помещений. |
| Напыляемая система Эластоспрей производства компании Elastogran легко, быстро и непосредственно наносится на сухую, освобожденную от пыли поверхность на крыше. Нет необходимости в паровом барьере между твердой основой кровли и изоляционным слоем. Приятный микроклимат в помещениях Термоизоляция летом Улучшает звукоизоляцию Кровля без мостиков холода |  |

| Структура кровли | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием Эластоспрей |
| --- | --- |
|  | 40 мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 140 мм | 160 мм | 200 мм |
| Бетонная основа твердой кровли, удельная теплопроводность 2,10 Вт/(мК) | 0,61 | 0,42 | 0,33 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,14 |

| Плоские крыши Изоляция плоских крыш с монолитным основанием с Эластоспрей Покрытие плоских крыш в новостроящихся и существующих зданиях – одна из основных областей применения напыляемой пенополиуретановой системы Эластоспрей. При изоляции плоской кровли выдвигаются высокие требования к изоляционному материалу, так как он должен выдерживать различные условия, такие как сильные перепады температур и воздействие дождя, ветра и снега. |  |
| --- | --- |
| Опытным путем установлено, что при покрытии плоских крыш с Эластоспрей экономится до 80% времени и до 50% инвестиционных затрат по сравнению с традиционными способами изоляции. Особо критичные и труднодоступные области, такие как парапеты и куполовидные районы кровли могут легко быть изолированы при помощи напыляемой системы. Даже существующие старые кровли, покрытые битумом, могут быть отремонтированы с помощью Эластоспрей. Изоляционная пена затвердевает очень быстро, по прошествии нескольких минут с момента напыления по ней уже можно ходить. Для защиты пенополиуретана от УФ-излучения рекомендуется покрытие мембранными продуктами. Простая изоляция труднодоступных мест Применяемая на практически любое основание Экономичная ввиду быстрой обработки Прочная и не поддающаяся гниению |  |

| Структура кровли | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием Эластоспрей |
| --- | --- |
|  | Без изоляции | 40 мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 160 мм | 200 мм |
| Бетонная основа 160 мм, удельная теплопроводность 2,10 Вт/(мК) | 4,49 | 0,61 | 0,42 | 0,33 | 0,26 | 0,22 | 0,17 | 0,14 |

| Плоские крыши Изоляция промышленных плоских крыш из профнастила c Эластоспрей Как и в случае с изоляцией твердых плоских крыш, изоляция промышленных плоских крыш является одним из традиционных применений Эластоспрей. Кровли складов, производственных помещений, выставочных и спортивных залов, как правило, изготовлены из профилированных металлических листов и имеют сравнительно большие пролеты. Эти легкие кровельные конструкции требуют изоляции легкими изоляционными материалами, чтобы иметь возможность выдерживать дополнительные нагрузки из-за ветра, дождя и снега. |  |
| --- | --- |
| Благодаря возможности непосредственного напыления по месту, Эластоспрей применяется на металлические профили бесшовно, покрывая как пики, так и желоба листов. После затвердения остается только обеспечить для пены защиту от ультрафиолета. Как правило, нет необходимости в применении паровых барьеров и других дополнительных материалов, что помогает сохранить время и деньги. Малый вес изолирующей пены Адаптируется к любому профилю без пробелов Большие площади могут быть покрыты за один день Высокая прочность на сжатие, безусадочность |  |

| Структура кровли | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием Эластоспрей |
| --- | --- |
|  | Без изоляции | 40 мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 140 мм |
| Трапециевидный профнастил | 6,83 | 0,64 | 0,44 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,19 |

| Полы Термоизоляция чердачного этажа с Эластоспрей Утепление потолка в бетонном здании является наиболее простым и экономически эффективным решением в энергосбережении в случае, если верхние этажи здания заняты. Это предполагает, что под- кровельное пространство остается не отапливаемым или не преобразуется в жилые помещения. |  |
| --- | --- |
| Эластоспрей может быть применен на чердачный пол, непосредственно на основу, при условии, что она является чистой и сухой. Напыляемая пена производства Elastogran может быть нанесена в труднодоступных местах, а процесс установки по месту препятствует проникновению холодного воздуха вблизи дымовых труб. Если чердачное помещение используется, например, в качестве мастерской или склада, тогда ДСП может быть уложен над изолирующим материалом. Нет необходимости в паровом барьере Экономическое нанесение Адаптация к поверхности без зазоров Не пропускающий воздух изоляционный слой |  |

| Структура пола | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием Эластоспрей |
| --- | --- |
|  | Без изоляции | 40 мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 140 мм |
| Бетонное перекрытие 160 мм, удельная теплопроводность 2,10 Вт/(мК) | 3,62 | 0,59 | 0,41 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,19 |

| Полы Изоляция отапливаемых полов с Эластоспрей Утепление над бетонной основой пола целесообразно, когда устанавливается подпольная система отопления. Изолирующий слой разделяет отапливаемые и не отапливаемые области внутри здания, сокращая, таким образом, потерю ценной отопительной энергии. Даже в редко используемых комнатах термоизоляция над бетонной основой пола с системой отопления имеет преимущество, так как комната отапливается намного быстрее, а тепло не тратится на нагревание холодного бетонного основания пола. |  |
| --- | --- |
| Как и в случае с чердачным полом, изоляция Эластоспрей наносится непосредственно на сухой, чистый пол. Пенополиуретан может быть нанесен быстро и легко на трубы всевозможных внутренних инженерных сетей. После непродолжительного времени затвердевания, на пену укладывается разделительный лист, непосредственно на который монтируется система отопления. Высокая прочность на сжатие пенополиуретана гарантирует сохранность отличных изоляционных свойств основы даже при постоянной нагрузке. Не деформируется и имеет высокую прочность на сжатие Тонкий изолирующий слой имеет высокие изоляционные показатели Сравнительно тонкая структура пола |  |

| Структура потолка | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием Эластоспрей |
| --- | --- |
|  | Без изоляции | 40 мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 140 мм |
| Отопительные маяки 60 мм, бетонное перекрытие 160 мм, удельная теплопроводность 2,10 Вт/(мК) |  |  |  |  |  |  |  |
| Не отапливаемая основа | 2,18 | 0,53 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,21 | 0,18 |
| Верхнее покрытие | 3,46 | 0,58 | 0,41 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,19 |

| Потолки Изоляция потолков подвального помещения с Эластоспрей Нижний этаж здания часто оказывается холодным, в том случае, когда отсутствует теплоизоляция потолка не отапливаемого подвального помещения. Низкая температура бетонного потолка может привести к большой потере энергии, внутренней конденсации и даже образованию плесени. Эту проблему можно легко решить при помощи изоляции Эластоспрей. |  |
| --- | --- |
| Напыляемые системы фирмы Elastogran могут быть применены к большинству потолков, без привлечения дорогостоящего оборудования. Материал самоклеящийся, и не требует трудоемкой резки и монтажа. Водопроводные трубы и электрические кабели легко могут быть спрятаны под изоляционным слоем. Любая неровная поверхность в таких областях, как старые сводчатые фундаменты, ребристые или сетчатые потолки, может быть быстро и экономично изолирована с помощью Elastopor Н. В отличие от традиционных методов, изоляция с помощью Эластоспрей является бесшовной, так что нет никакого риска проникновения холодного воздуха и потери тепла через изоляционный слой. Препятствует образованию плесени Подходит для любой формы поверхности Нет необходимости сверлить и осуществлять монтажные работы Бесшовная изоляция под трубами и коммуникациями |  |

| Структура потолка | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием Эластоспрей |
| --- | --- |
|  | Без изоляции | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм |
| Бетонное перекрытие 160 мм, удельная теплопроводность 2,10 Вт/(мК) | 2,40 | 0,54 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | 0,25 |

| Крыши и стены Внутренняя изоляция промышленных и сельскохозяйственных зданий с Эластоспрей Промышленные и сельскохозяйственные здания, такие, как склады, хлева, амбары и зернохранилища подвержены влиянию различных факторов. Продукты жизнедеятельности животных, выхлопные газы от сельскохозяйственной техники и высокий уровень влажности и конденсации оказывают воздействие на конструкцию здания наряду с внешними погодными условиями, такими как шторм, дождь, снег, град, ветер и жара. Изоляционный материал для сельскохозяйственных и промышленных зданий должен быть прочным, устойчивым и, конечно, экономичным с точки зрения затрат. |  |
| --- | --- |
| Напыляемая система Эластоспрей подходит для поверхности любой геометрии, и может быть нанесена как снаружи, так и внутри здания. Затвердевший материал обеспечивает эффективную защиту от сквозняков и укрепляет строение благодаря легкому цельному изоляционному слою. Эластоспрей оказывает положительный эффект на срок эксплуатации здания. Предотвращает появление конденсата Адаптируется к любой форме без швов Усиливает конструкцию здания Инертная структура материала Быстрое и экономичное применение Способствует энергосбережению |  |

| Промздания | Теплопроводность U - величина Вт/(м2К) с использованием Эластоспрей |
| --- | --- |
|  | Без изоляции | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм |
| Волокнистый бетонный лист | 7,14 | 0,64 | 0,52 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,30 | 0,27 |
| Профнастил | 5,88 | 0,63 | 0,51 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0,30 | 0,27 |

Заказать проведение работ пенополиуретаном Basf

ООО «РеалМастер»
194352, Санкт-Петербург
Придорожная аллея д.16 лит.А
Тел.: (812) 389-60-38
Эл. почта info@teplokof.ru